Ausschreibungstexte

# Barretto Noble Pflastersteine / Platten als versickerungsfähiger Belag

Pos. 1		Pflaster- und Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen / Platten mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,      ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339:

Eigenschaften Pflastersteine:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Eigenschaften Platten:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: siehe Produktdatenblatt

Eigenschaften Pflastersteine und Platten:

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Pflastersteine und Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Splitt Gemisch der Körnung 2-5 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die Broschüre „Die fachgerechte Anwendung versickerungsfähiger Pflastersysteme aus Beton“ des Betonverbands SLG und das Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV sind zu beachten.

Pflastersteine und Platten mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Barretto Noble Pflastersteine und Platten,

Oberflächenausführung Nr. …: sandgestrahlt und seidenmattiert, jeweils 50% der Fläche, im Systemverband palettiert“

Rastermaße:

Gemischte Form,

12,5 x 30 cm, 12,5 x 40 cm, 12,5 x 50 cm,

16,7 x 30 cm, 16,7 x 40 cm, 16,7 x 50 cm

Dicke 8 cm

Verlegemuster: Barretto Noble Systemverband

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. 2	Schneiden von Steinen und Platten, Dicke 8 cm,  mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen;

m ...............; €/m ...............; € ...............