Ausschreibungstexte

# Edelplatten geschliffen und sandgestrahlt

Pos. 1		Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Betonplatten mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften

nach DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Abriebwiderstand: Klasse I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: …

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in

30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0 - 4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Edelplatte,

Oberflächenausführung: … Nr. … geschliffen und sandgestrahlt“

Rastermaß: … cm

Plattendicke: .. cm

Verlegemuster: ........................................................................

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. 2		Schneiden von Platten, Plattendicke … cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ...............; €/m ...............; € ...............