Ausschreibungstext

# Fino Bordsteine

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit, erhöhter Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhte Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340: Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m²

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm².

Die Bordsteine sind auf einem 20 cm starken Fundament mit 10 cm breiter Rückenstütze aus Beton C 12/15 und mit ca. 5 mm breiten Stoßfugen, welche nicht verfugt werden, zu versetzen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.

Pos. 1.2	Tiefbordstein für Rastermaß 8 x 25 cm

l: ........ cm, b: ........ cm, h ........ cm

Oberflächenausführung: .............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos. 2	Zulage für Steine, l = 50 cm ( Halbe)

Oberflächenausführung: ..............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos. 3	Zulage für Radien

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; € ...............

Pos. 4	Zulage für Ablängen und Ausführungen von Gehrungen mit Nassschneidegerät.

Oberflächenausführung: ..............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos. 5	Zulage für Sonderteile Inneneck 90°/135°

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; €...............

Pos. 6	Zulage für Sonderteile Außeneck 90°/135°

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; € ...............