Ausschreibungstext

City - Schraffur

Pos. 1		Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Liefern und Verlegen von Betonplatten

mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: 14

Rutschhemmung: siehe Liste

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke zu verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm füllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Betonplattensystem mit Verzahnung, ebener Oberfläche, gefasten Kanten zur Kennzeichnung des Gefahrenbereichs gem. DB Richtlinien 813.0201 bzw.

RIL 513.2011 A01 in Schraffuroptik.

System bestehend aus einseitig 45° abgeschrägten Randplatten und Rechteckplatten zur Herstellung einer Schraffur.

Fabrikat „Kronimus City -  Schraffur,

Oberflächenausführung: Gingen Nr. 437 und Primero Nr. 549, geschliffen und sandgestrahlt.

Verlegemuster bestehend aus einer Reihe Steine Nr. 549 und 2 Reihen Steine Nr. 437, siehe Plan Nr. …“

Rastermaße:	42,4/21,2 (Rechteckplatten)

31,8/10,6/21,2 cm (Randplatten, Schraffurbreiten 60 und 120 cm)

42,4/21,2/21,2 cm (Randplatten, Schraffurbreiten 75 und 105 cm)

Plattendicke: 8 cm

Schraffurlänge: … m		Schraffurbreite: … cm

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. 2		Schneiden von Platten, Dicke 8 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern und Einbauteilen.

m ...............; €/m ...............; € ...............