Ausschreibungstext

Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3

Pos. 1		Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Maße entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Barrierefreie Querungshilfe nach DIN 18040-3 für eine getrennte Überquerungsstelle. Querungshilfe, bestehend aus den Elementen

Rechte Straßenseite:

Q3L 	Übergangsstein Rundbord 15/22 auf Q1	1 St.

Q1   	Übergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag	2 St.

Q2R 	Übergangsstein von Q1 auf Q 4   		1 St.

Q4 	Übergang Sehbehinderte 6 cm  Anschlag	1 St.

Q5R	Übergang von Q4 auf Rundbord 15/22		1 St.

Fabrikat „Kronimus Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3 für eine getrennte Überquerungsstelle.

Oberflächenausführung: Weißbeton Nr. 115, Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Länge: 	300,0 cm (Rastermaß)

Breite:	   	29,8 cm

Höhe: 	  	20,0 – 23,0 cm (Anschlag 6 – 0 cm)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

Set	 € ...............

Hinweis: die Bezeichnungen „links“ und „rechts“ beziehen sich auf die Lage des Übergangs für Sehbehinderte und Blinde, jeweils von der Straße auf die Vorderseite der Bordsteine aus gesehen.