Ausschreibungstext

Busbordsteine Klassik H 18 cm

Pos. 1	Busbordsteine

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Unterseite Bordstein zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler versehen. Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton mit Hohlkehle zur Spurführung anfahrender Busse. Kanten gefast, Auftrittsfläche rutschhemmend genoppt. Unterseite mit Schubnut und gewichtsreduzierender Aussparung versehen.

Fabrikat „Kronimus Busbordstein Klassik 30/44 x 33,4 x 100,

Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Höhe: 33,4 cm

Höhe Anfahrtsfläche: 18 cm

Breite: 30 cm (Oberseite) / 44 cm (Basis)

Länge: 100 cm (Rastermaß)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2		Schnitt

Schneiden von Bordsteinen, Breite 30 / 44 cm, Höhe 33,4 cm, mit Nassschneidegerät.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 3		Distanzfugenscheibe

Liefern und Einbauen von Distanzfugenscheiben für Busbordstein nach

Pos. 1 zum Schutz der Bordsteine und Herstellung einer geschlossenen Fuge. Material: PUR-gebundenes Gummigranulat, Shore-A-Härte nach DIN 53505: 48-52 A

Distanzfugenscheiben im Bereich der Stoßfugen der Klassik Busbordsteine einbauen.

Fabrikat „Kronimus Distanzfugenscheibe Busbordstein Klassik      H 18 cm, schwarz“

Dicke: 6 mm

Profilmaße wie Busbordstein Klassik H 18 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............