**Übersicht**

Mauerscheiben Baulänge 49 cm .......................................................................2

Mauerscheiben Baulänge 99 cm .......................................................................3

**Hinweis:**

**Die folgenden Ausschreibungstexte gelten für die Oberflächen**

* **Sichtbeton grau Nr. 236**
* **Grau Brettstruktur Nr. 14**
* **Sichtbeton grau sandgestrahlt Nr. 236**

**Mauerscheiben Baulänge 49 cm**

**Pos. 1** Liefern und Versetzen von Mauerscheiben nach DIN EN 15258 mit einer Wandstärke von 12 cm (Wandstärke im Fußbereich je nach Höhe variabel) aus Beton C45/55 nach DIN 1045 und EN 206, Expositionsklassen XC4, XD3, XF2. Einschließlich Herstellung Fundament.

Lastfall Nr. … gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Fundament herstellen gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG.

Fundament, Breite: … cm, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm, aus mineralischen Gesteinskörnungen.

Unbewehrtes Betonfundament, Beton C 12/15 X0, Dicke … cm.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen im Betonfundament herstellen.

Mauerscheiben auf Fundament in 3 cm dicke Zementmörtelschicht MG III setzen. Elemente mit ca.1 cm breiter Fuge versetzen.

Erdarbeiten siehe Pos. …

Fabrikat **„Kronimus Mauerscheiben Lastfall …,**

**Ausführung Sichtfläche: … Nr. …“**

Höhe: … cm

Fußbreite: …. cm

Baulänge: 49 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 2 Zulage XF 4**

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit Expositionsklasse XF 4

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 3**  **Zulage abgeschrägte Oberkante**

Zulage Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit abgeschrägter Oberkante, siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Mauerscheiben Baulänge 99 cm**

**Pos. 1** Liefern und Versetzen von Mauerscheiben nach DIN EN 15258 mit einer Wandstärke von 12 cm (Wandstärke im Fußbereich je nach Höhe variabel) aus Beton C45/55 nach DIN 1045 und EN 206, Expositionsklassen XC4, XD3, XF2. Einschließlich Herstellung Fundament.

Lastfall Nr. … gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Fundament herstellen gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG.

Fundament, Breite: … cm, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm, aus mineralischen Gesteinskörnungen.

Unbewehrtes Betonfundament, Beton C 12/15 X0, Dicke … cm.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen im Betonfundament herstellen.

Mauerscheiben auf Fundament in 3 cm dicke Zementmörtelschicht MG III setzen. Elemente mit ca.1 cm breiter Fuge versetzen.

Erdarbeiten siehe Pos. …

Fabrikat **„Kronimus Mauerscheiben Lastfall …,**

**Ausführung Sichtfläche: … Nr. …“**

Höhe: … cm

Fußbreite: …. cm

Baulänge: 99 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 2 Zulage XF 4**

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit Expositionsklasse XF 4

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Hinweis: Pos. 3: maximale Baulänge des Passstücks = 120 cm**

**Pos. 3**  **Zulage Passstück**

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung als Passstück, Baulänge … cm.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 4**  **Zulage abgeschrägte Oberkante**

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit abgeschrägter Oberkante, siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Hinweis: Pos. 5 gilt nur für Mauerscheiben Lastfall 10**

**Pos. 5**  **Zulage Geländerbefestigung**

Zulage zu Pos. 1 für werkseitige Geländebefestigung. Einbauort siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

[vertrieb@kronimus.de](mailto:vertrieb@kronimus.de)

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)