Übersicht

Mauerscheiben Baulänge 49 cm .......................................................................2

Mauerscheiben Baulänge 99 cm .......................................................................3

Hinweis:

Die folgenden Ausschreibungstexte gelten für die Oberflächen

- Sichtbeton grau Nr. 236

- Grau Brettstruktur Nr. 14

- Sichtbeton grau sandgestrahlt Nr. 236

Mauerscheiben Baulänge 49 cm

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Mauerscheiben nach DIN EN 15258 mit einer Wandstärke  von  12 cm (Wandstärke im Fußbereich je nach Höhe variabel) aus Beton C45/55 nach DIN 1045 und EN 206, Expositionsklassen XC4, XD3, XF2. Einschließlich Herstellung Fundament.

Lastfall Nr. … gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Fundament herstellen gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG.

Fundament, Breite: … cm, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm, aus mineralischen Gesteinskörnungen.

Unbewehrtes Betonfundament, Beton C 12/15 X0, Dicke … cm.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen im Betonfundament herstellen.

Mauerscheiben auf Fundament in 3 cm dicke Zementmörtelschicht    MG III setzen. Elemente mit ca.1 cm breiter Fuge versetzen.

Erdarbeiten siehe Pos. …

Fabrikat „Kronimus Mauerscheiben Lastfall …,

Ausführung Sichtfläche: … Nr. …“

Höhe: 	           …  cm

Fußbreite:      ….  cm

Baulänge:        49 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 2		Zulage XF 4

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit Expositionsklasse XF 4

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 3		Zulage abgeschrägte Oberkante

Zulage Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit abgeschrägter Oberkante, siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Mauerscheiben Baulänge 99 cm

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Mauerscheiben nach DIN EN 15258 mit einer Wandstärke von  12 cm (Wandstärke im Fußbereich je nach Höhe variabel) aus Beton C45/55 nach DIN 1045 und EN 206, Expositionsklassen XC4, XD3, XF2. Einschließlich Herstellung Fundament.

Lastfall Nr. … gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Fundament herstellen gemäß Unterlagen „Mauerscheiben Stützmauer - Fertigteile“, Kronimus AG.

Fundament, Breite: … cm, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm, aus mineralischen Gesteinskörnungen.

Unbewehrtes Betonfundament, Beton C 12/15 X0, Dicke … cm.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen im Betonfundament herstellen.

Mauerscheiben auf Fundament in 3 cm dicke Zementmörtelschicht    MG III setzen. Elemente mit ca.1 cm breiter Fuge versetzen.

Erdarbeiten siehe Pos. …

Fabrikat „Kronimus Mauerscheiben Lastfall …,

Ausführung Sichtfläche: … Nr. …“

Höhe: 	            …  cm

Fußbreite:        …. cm

Baulänge:         99 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 2		Zulage XF 4

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit Expositionsklasse XF 4

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Hinweis:	Pos. 3: maximale Baulänge des Passstücks = 120 cm

Pos. 3		Zulage Passstück

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung als Passstück, Baulänge … cm.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 4		Zulage abgeschrägte Oberkante

Zulage zu Pos. 1 für die Herstellung mit abgeschrägter Oberkante, siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Hinweis: Pos. 5 gilt nur für Mauerscheiben Lastfall 10

Pos. 5		Zulage Geländerbefestigung

Zulage zu Pos. 1 für werkseitige Geländebefestigung. Einbauort siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de