Tetrakron Pflastersteine und Platten als versickerungsfähiger Belag

Pos. 1		Belag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,      ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339:

Pflastersteine 16 x 8 cm, 24 x 8 cm:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Platten 32 x 32 cm, 48 x 32 cm:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand: Klasse I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: 14 (32 x 32 cm), 11 (48 x 32 cm)

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Steine und Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Splitt Gemisch der Körnung 2-5 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die Broschüre „Die fachgerechte Anwendung versickerungsfähiger Pflastersysteme aus Beton“ des Betonverbands SLG und das Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV sind zu beachten.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Tetrakron Pflastersteine und Platten,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaße:

Gemischte Form,

16 x 8 cm, 24 x 8 cm,

32 x 32 cm, 48 x 32 cm

Dicke 7 cm

Verlegemuster: ........................................................................

m2 ________; €/m2________; €________

Pos. 2		Schneiden von Steinen und Platten, Dicke 7 cm,  mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de