MeBa Rasengittersteine gewellt, mit Splittfüllung

Pos. 1		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Rasengittersteinen, Güteeigenschaften nach BGB Richtlinien für nicht genormte Betonprodukte.

Biegezugfestigkeit: 5 N/mm²

Abriebwiderstand: ≤ 18 cm³/50 cm²

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm in 30-50 mm Dicke verlegen, Wabenöffnungen vollständig mit Splitt der Körnung 2-5 mm füllen und abrütteln.

Rasengitterstein mit diagonalen Wabenöffnungen, gewellter Oberfläche und gefasten Kanten.

Die Broschüre „Die fachgerechte Anwendung versickerungsfähiger Pflastersysteme aus Beton“ des Betonverbands SLG und das Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV sind zu beachten.

Fabrikat „Kronimus MeBa Rasengitterstein,

Oberflächenausführung: gewellt grau Nr. 014“

Rastermaß: 60 x 40 cm

Steindicke:  … cm

Verlegemuster: ........................................................................

m2 ________; €/m2________; €________

Pos. 2		Schneiden von Steinen, Steindicke … cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Aussparungen und Einbauteilen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de