MeBa Rasengittersteine als begrünbare Fläche

Pos. 1		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Rasengittersteinen, Güteeigenschaften nach BGB Richtlinien für nicht genormte Betonprodukte.

Biegezugfestigkeit: 5 N/mm²

Abriebwiderstand: ≤ 18 cm³/50 cm²

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Splitt-Sand Gemisch der Körnung 0-5 mm in 30-50 mm Dicke verlegen, Wabenöffnungen vollständig mit Splitt-Sand Gemisch der Körnung 0-5 mm füllen und abrütteln. Anteil an organischen Stoffen in Bettungs – und Fugenmaterial min. 1 % Massenanteil, max. 3 % Massenanteil.

Saatgutmischung RSM 5.1 gleichmäßig in den Fugenbereichen ausbringen und andrücken. Regelaussaatmengen gemäß Herstellerangabe.

Rasengitterstein mit diagonalen Wabenöffnungen, ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Die „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ der FLL, die Broschüre „Die fachgerechte Anwendung versickerungsfähiger Pflastersysteme aus Beton“ des Betonverbands SLG und das Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV sind zu beachten.

Fabrikat „Kronimus MeBa Rasengitterstein,

Oberflächenausführung: … Nr. ...“

Rastermaß: 60 x 40 cm

Steindicke:  .........................cm

Verlegemuster: ........................................................................

m2 ________; €/m2________; €________

Pos. 2	Schneiden von Steinen, Steindicke … cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Aussparungen und Einbauteilen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de