Super-Truck Pflastersteine

Pos. 1	Pflasterbelag

Pos. 1.1 	Super Truck Pflasterstein

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-4 mm in 3-5 cm Stärke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Verbundpflasterstein mit kraftschlüssigen Verbundnocken im Querfugenbereich und City Truck Verzahnung im Längsfugenbereich. Sichtbares Fugenmuster: Kreuzfugenverband.  Fugenverlauf im Bereich der Verbundnocken und Verzahnung nicht sichtbar. Ebene Oberfläche und gefaste Kanten.

Fabrikat „Kronimus Super-Truck Pflasterstein,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 30 x 30 cm

Steindicke:  12 cm

Verlegemuster: Kreuzfugenverband

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 1.2	wie Pos. 1.1, jedoch Schlüsselstein ohne Verbundnocken.

Fabrikat „Kronimus Super-Truck Schlüsselstein,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 30 x 30 cm

Steindicke:  12 cm

St ________; €/St ________; €________

Pos. 1.3	wie Pos. 1.2, jedoch Anfängerstein.

Fabrikat „Kronimus Super-Truck Anfängerstein,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 60 x 30 cm

Steindicke:  12 cm

St ________; €/St ________; €________

Pos. 2		Schneiden von Steinen, Steindicke 12 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Einbauteilen

m² ________; €/m² ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de	www.kronimus.de