Ausschreibungstexte

# Taktile Bodenelemente - Rippenplatten

Pos. 1		Leitstreifen Rippenplatte

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen

gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG

bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500

Abriebwiderstand Härteklasse 1

Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3

Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Fabrikat „Kronimus Trapezplatte, Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil. Rippenabstand 40 mm, Rippenbreite 10 mm; Rippenhöhe      4 mm. Oberfläche Rippen gerändelt.

Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt“

Rastermaß: 30 x 30 cm

Dicke: 8 cm

Verlegemuster: ........................................................................

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............