Ausschreibungstext

# Waterline Rinnensystem Block Line

Pos. 1	Liefern und Verlegen von dreizeiligen Pflasterrinnen - Elementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Fundament aus Beton herstellen. Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm². Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem, frost – tausalzbeständigem Fugenmörtel ausschlämmen. Dehnfugen herstellen.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat „Kronimus Waterline – Rinnensystem Block Line gerade, dreizeilig, Oberflächenausführung: : …………………….“

Breite: 30 cm (Rastermaß)

Dicke: 14 cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2		Schneiden von Steinen, Steindicke 14 cm, mit Nassschneidegerät für Herstellung einer geraden Dehnfuge. Schnittkante mit Fase versehen.

m ...............; €/m ...............; € ...............