Übergänger F 15 auf Barrierefreie Querungshilfe Q3L / Q5L

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Maße entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. ___cm dickes Fundament mit einer mind. __cm dicken ___seitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca.         5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Betonbordstein Übergang Flachbord F 15 auf Barrierefreie Querungshilfe Q 3L bzw. Q 5L

Fabrikat „Kronimus Betonbordstein Übergang Flachbord F 15 auf Barrierefreie Querungshilfe Q 3L  bzw. Q 5L

Oberflächenausführung: Weißbeton Nr. 115“

Länge: 50 cm

Breite:  30 / 10 cm

Höhe: 	25 / 15,92 cm

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de