Ausschreibungstext

Übergangsstein Typ B

Busbordsteine Klassik H 16 cm / Hochbordsteine 12/15/30 und 15/18/30

Pos. 1		Liefern und Versetzen  von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Unterseite Bordstein zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler versehen. Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton, Kanten gefast, Auftrittsfläche rutschhemmend genoppt. Unterseite mit Schubnut und gewichtsreduzierender Aussparung versehen.

Fabrikat „Kronimus Übergangsstein Typ B zum Einbau des Busbordsteins mit der Vorderkante in gleicher Flucht mit dem Hochbordstein. Übergang von Busbordstein Klassik H 16 cm auf Hochbordstein 12/15/30 und 15/18/30 rechts (links)

Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Höhe: 31,4 / 27,4 cm

Höhe Anfahrtsfläche:12 / 16 cm

Breite: Breite: 30,5 / 27 cm (Oberseite) / 44 / 35,4 cm (Basis)	Länge: 100 cm (Rastermaß)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

m ...............; €/m ...............; € ...............