Ausschreibungstext

Begleitstreifen

Pos. 1		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Rutschwiderstand: siehe Liste

Steine als Begleitstreifen zu den Blindenleitplatten nach Pos. … auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Pflasterstein mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Rechteck – und Quadratpflaster,

Oberflächenausführung: …“

Rastermaß:       30 x 30 cm

Steindicke:	     8 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. 2		Schneiden von Steinen, Steindicke 8 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern und Einbauten.

m ...............; €/m ...............; € ...............