K4 Längsfugenstein

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Pflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften entsprechend DIN EN 1339:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung 2-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung 5-8 mm füllen und abrütteln.

Pflastersteine mit kraftschlüssiger Rundumverzahnung, ebener Oberfläche, und gefasten Kanten.

Angeformte Nocken zur Einhaltung einer Fugenbreite von 35 mm an einer Längsfuge. Sonstige Fugenbreiten 5 mm.

Fabrikat

„Kronimus K4 Längsfugenstein, Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß: 32 x 16 cm

Steindicke: 8 cm

Verlegemuster:……………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. Schneiden von Pflastersteinen, Dicke 8 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ...............; €/m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de