Arriscado Plano

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Pflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften entsprechend DIN EN 1339:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung   0-5 mm füllen und abrütteln.

Pflastersteine mit unregelmäßiger Kantenausführung, gefast.

Fabrikat

„Kronimus Arriscado Plano, Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß: 	20 x 14 cm

20 x 17 cm

20 x 20 cm

20 x 23 cm

Dicke: 8 cm

Verlegemuster:………………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de