Plattenbelag XL Artistica

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Pflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften

entsprechend DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand: Klasse I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: 4

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen und mit einem geeigneten Plattenhammer versetzten.

Zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat

„Kronimus Artistica Platte,

Oberflächenausführung: … Nr. sandgestrahlt mit Krotec Tiefenschutz“

Rastermaß: 90 x 30 cm

Plattendicke: 5 cm

Verlegemuster:………………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. Schneiden von Pflastersteinen, Dicke 5 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ...............; €/m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de