Ausschreibungstext

Übergangsstein Set links

Busbordsteine Klassik H 18 cm auf H 0 cm

Pos. 1		Liefern und Versetzen  von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Bordsteine aus Beton, Kanten gefast, Auftrittsfläche rutschhemmend genoppt. Unterseite mit Schubnut und gewichtsreduzierender Aussparung versehen. Übergangsstein Set bestehend aus:

ÜB 18/12 L Übergangsstein Busbordstein Klassik H 18 cm

auf H 12 cm (z. B. Hochbordstein 12/15/30 oder 15/18/30)	1 St.

ÜB 12/6 L Übergangsstein H 12 cm auf H 6 cm

(z. B. Rundbordstein 15/22 oder 18/22)				1 St.

ÜB 6/0 L Übergangsstein H 6 cm 15/22 auf H 0 cm

(z. B. Rollstuhlüberfahrtsstein 15/22 oder 18/22)		1 St.

Fabrikat „Kronimus Übergangsstein Set links von Busbordstein Klassik H 18 cm auf H 0 cm

Oberfläche: Weißbeton Nr. 115, Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Länge: 	300,0 cm (Rastermaß)

Breite: 	44,0 / 35,4 cm

Höhe: 		33,4 – 16,5 cm (Anschlag 18 – 0 cm)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............