Ausschreibungstext Flachbordsteine F15

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Maße entsprechend DIN 483.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer Rückenstütze, Breite 15 cm ± 2 cm, aus Beton C20/25 versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Stoßfugen, 4 mm ± 2 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Betonbordstein Flachbord F 15

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge: 100 cm

Breite: 10/30 cm

Dicke: 25 cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2		Flachbordstein 50 cm

Wie Pos. 1, jedoch Länge 50 cm

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge: 50 cm

Breite: 10/30 cm

Dicke: 25 cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 3		Flachbordstein Einfahrtmitte

Wie Pos. 1, jedoch Einfahrtmitte-Stein

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15 Einfahrtmitte-Stein,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge: 100 cm

Breite: 30 cm

Dicke: 10 cm

St ...............; €/St ...............; € ...............

Pos. 4 	Flachbordstein Bogenstein

Wie Pos. 1, jedoch Bogenstein

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15 Bogenstein,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Radius: … m

Länge: … cm

Breite: 30 cm

Höhe: 10/30 cm

St ...............; €/St ...............; € ...............

Pos. 5 	Flachbordstein Kopfstück rechts

Wie Pos. 1, jedoch Kopfstück rechts

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15 Kopfstück rechts,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge: 100 cm

Breite: 30 cm

Höhe: 10 cm

St ...............; €/St ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de	www.kronimus.de