Anläufer links (rechts) Rundbord 15/22 auf Hochbord 12/15/30

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Maße entsprechend DIN 483.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. ___cm dickes Fundament mit einer min. ___15 cm dicken

___seitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Betonbordstein Anläufer Rundbord 15/22 auf Hochbord 12/15/30

Fabrikat

„Kronimus Bordstein Anläufer links (rechts), Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge: 100 cm

Breite:	 15 cm

Höhe: 	 22 / 30 cm

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de