Busbordsteine Typ Karlsruhe

Pos. 1	Busbordsteine

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken …seitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus Busbordstein Typ Karlsruhe, Oberfläche: grau Nr. 014“

Höhe: 30 cm

Höhe Ansichtsfläche: 18 cm

Breite: 14,8 / 6,41 cm

Länge: 1 m (Rastermaß)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

m ________; €/m ________; €________

Pos. 2		Schnitt

Schneiden von Bordsteinen, Breite 14,8 / 6,4 cm, Höhe 30 cm, mit Nassschneidegerät.

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de