Übergangsstein Rollstuhl-Überfahrtsstein / Rundbord

Pos. 1		Liefern und Versetzen  von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. … cm dickes Fundament mit einer mind.        15 cm dicken … seitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Betonbordstein Übergangsstein Rollstuhl – Überfahrtsstein / Rundbord, Breite … cm

Fabrikat „Kronimus Übergangsstein Rollstuhl – Überfahrtsstein / Rundbord,  1 teilig, Übergangsstein links (rechts) Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge:  100 cm

Breite:	    … cm

Höhe: 	    22 cm

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de