Ausschreibungstext Busbordsteine Klassik H 22 cm

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Unterseite Bordstein zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler versehen. Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton mit Hohlkehle zur Spurführung anfahrender Busse. Kanten gefast, Auftrittsfläche rutschhemmend genoppt. Unterseite mit Schubnut und gewichtsreduzierender Aussparung versehen.

Fabrikat

„Kronimus Busbordstein Klassik 28,9/44 x 37,4 x 100,

Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Höhe: 37,4 cm

Höhe Anfahrtsfläche: 22 cm

Breite: 28,9 cm (Oberseite) / 44 (Basis)

Länge: 100 cm (Rastermaß)

Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2 Schnitt Passstück

Schneiden von Bordsteinen, Breite 28,9 / 44 cm, Höhe 37,4 cm, mit Nassschneidegerät zur Herstellung von Passstücken.

St. ...............; €/St ...............; € ...............

Pos. 3 Kurvenelemente Innenbogen

Herstellung von polygonalen Kurvenelementen aus Bordsteinen Busbord Klassik H 21 cm, Breite 29,2 / 44 cm, Höhe 36,4 cm, zur Herstellung eines Innenbogens durch werkseitiges Sägen.

Radius Innnenbogen: … m

Ausführung gemäß Plan Nr. …

St. ...............; €/St ...............; € ...............

Pos. 4 Kurvenelemente Außenbogen

Herstellung von polygonalen Kurvenelementen aus Bordsteinen Busbord Klassik H 21 cm, Breite 29,2 / 44 cm, Höhe 36,4 cm, zur Herstellung eines Innenbogens durch werkseitiges Sägen.

Radius Außenbogen: … m

Ausführung gemäß Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 5 Distanzfugenscheibe Sichtfläche anthrazit

Liefern und Einbauen von Distanzfugenscheiben für Busbordstein nach

Pos. 1 zum Schutz der Bordsteine und Herstellung einer geschlossenen Fuge. Material: PE-Polyolefinschaum, Dicke 6 mm,

Distanzfugenscheiben im Bereich der Stoßfugen der Klassik Busbordsteine einbauen.

Fabrikat

„Kronimus Distanzfugenscheibe Busbordstein Klassik H 21 cm, Sichtfläche anthrazitgrau“

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 6 Distanzfugenscheibe Sichtfläche weißgrau

Liefern und Einbauen von Distanzfugenscheiben für Busbordstein nach

Pos. 1 zum Schutz der Bordsteine und Herstellung einer geschlossenen Fuge. Material: PE-Polyolefinschaum, Dicke 6 mm,

Distanzfugenscheiben im Bereich der Stoßfugen der Klassik Busbordsteine einbauen.

Fabrikat

„Kronimus Distanzfugenscheibe Busbordstein Klassik H 21 cm, Sichtfläche weißgrau“

Dicke: 6 mm

Proflimaße wie Busbordstein Klassisch H 21 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de