City-Truck Einfassungsstein Typ E

Pos. 1		Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen. Eigenschaften Bettungsmaterial: SZ18 bzw. LA20, C90/3, ECS35. Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen, einschlämmen und abrütteln. Eigenschaften Fugenmaterial: SZ22 bzw. LA25, C90/3, ECS35.

Pflastersteine mit kraftschlüssiger Rundumverzahnung, ebener Oberfläche, und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus City Truck Einfassungsstein Typ E. Beidseitige Fase  10 x 10 mm. Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Länge: 50 cm (Rastermaß)

Breite: 20 / 21,2 cm

Höhe:  35 cm

m ________; €/m ________; €________

Pos. 2		Schneiden von Bordsteinen, Breite 20 / 20,1 cm, Höhe 35 cm, mit Nassschneidegerät

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de