City-Truck Pflastersteine Bischofmützen (groß, 42,4 x 30 x 15 cm)

Pos. 1	Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine mit kraftschlüssiger Rundumverzahnung, ebener Oberfläche, und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus City-Truck Pflasterstein Bischofsmütze,

Oberflächenausführung: … Nr. ...........“

Rastermaß: 42,4 x 30 x 15 cm

Steindicke:  … cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de