Fino - Bordstein

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit, erhöhter Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhte Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm².

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Die Bordsteine sind auf einem 20 cm starken Fundament mit 10 cm breiter Rückenstütze aus Beton C 12/15 und mit ca. 5 mm breiten Stoßfugen, welche nicht verfugt werden, zu versetzen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.

Pos. 1.2	Tiefbordstein für Rastermaß 8 x 25 cm

l: ........ cm, b: ........ cm, h ........ cm

Oberflächenausführung: .............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos. 2		Zulage für Steine, l = 50 cm ( Halbe)

Oberflächenausführung: ..............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos. 3		Zulage für Radien

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; € ...............

Pos. 4		Zulage für Ablängen und Ausführungen von Gehrungen mit Nassschneidegerät.

Oberflächenausführung: ..............................

Lfm ..................; €/lfm ...............; € ...............

Pos.5 		Zulage für Sonderteile Inneneck 90°/135°

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; €...............

Pos. 6		Zulage für Sonderteile Außeneck 90°/135°

Oberflächenausführung: ..............................

Stück .............; €/Stück...........; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de	www.kronimus.de