Barretto Pflastersteine und Platten

Pos. 1	Pflaster- und Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen / Platten mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339:

Eigenschaften Pflastersteine:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Eigenschaften Platten:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: siehe Produktdatenblatt

Eigenschaften Pflastersteine und Platten:

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Pflastersteine und Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splittgemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine und Platten mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Barretto Pflastersteine und Platten,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaße:

Gemischte Form,

12,5 x 30 cm, 12,5 x 40 cm, 12,5 x 50 cm,

16,7 x 30 cm, 16,7 x 40 cm, 16,7 x 50 cm

Dicke …cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2 	Schneiden von Steinen und Platten, Dicke … cm,  mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen;

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de