RetroXL Pflastersteine

Pos. 1		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat

„Kronimus Retro XL Pflasterstein, gemischte Form

Oberflächenausführung: … Nr. ...“

Rastermaße:	 21 x 21 cm, 35 x 21 cm

Steindicke:  	 8 cm

Verlegemuster_____________________________________________________

m ________; €/m ________; €________

Pos. 2		Schneiden von Steinen, Steindicke 8 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassung an Rändern, Schrägen und Einbauteilen

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de