Spartana Pflastersteine

Pos. 1	Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche, scharfkantig.

Fabrikat „Kronimus Spartana Pflasterstein,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: ........................ cm

Steindicke:  .........................cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2	Schneiden von Steinen, Steindicke ……… cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Einbauteilen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de	www.kronimus.de