Vollverbundpflaster Randsteine

Pos. 1	Pflasterbelag

Liefern und verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Gemisch der Körnung 0-2 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06,

die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Großer und kleiner Randstein, jeweils eine Seitenfläche (großer Randstein: kurze Seitenfläche) gerade ausgebildet, ebene Oberfläche und Mikrofase.

23 St. große und 24 St. kleine Randsteine in einer Lage.

Randsteine zur Randausbildung des Verbandes aus Vollverbundsteinen      Pos. …

Fabrikat „Kronimus Vollverbundpflaster Randsteine mit Mikrofase,

Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß: 	22,5 x 11,5 cm (Randstein groß)

11,25 x 11,25 cm (Randstein groß)

Steindicke: … cm

Verlegemuster: ………………………………………………………….

m² ________; €/m² ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de	www.kronimus.de