Canora Platten

Pos. 1	Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Liefern und Verlegen von Betonplatten

mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften

nach DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: 11 (4)

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 -50 mm Dicke zu verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Canora Platte, gefast,

Oberflächenausführung …………. Nr. ……………“

Rastermaß: 60 x 60 cm (60 x 30 cm)

Dicke: 5 cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2	Schneiden von Platten, Plattendicke 5 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Plattenrändern und Einbauteilen.

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de