Edelplatten geschliffen und glanzgestrahlt

Pos. 1	Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Betonplatten mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand: Klasse I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse: …

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in

30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0 - 4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Edelplatte,

Oberflächenausführung: … Nr. … geschliffen und glanzgestrahlt“

Rastermaß: … cm

Plattendicke: .. cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2	Schneiden von Platten, Plattendicke … cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de