Grandezza Platten

Pos. 1	Tragschicht

Einbringen einer ausreichend wasserdurchlässigen und bis zur Standfestigkeit verdichten Tragschicht aus Mineralgemisch der Körnung 0-32 (0-45/0-56) mm in einer Stärke von _______ cm. Die ZTV SoB-StB 04 ist zu beachten.

Pos. 2	Plattenbeläge

Liefern und Verlegen von zweischichtigen Betonplatten – Oberschicht Edelsplittbeton sandgestrahlt/geschliffen/geschliffen und sandgestrahlt/geflammt mit erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339.

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm² Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m² garantiert für 10 Jahre

Biegezugfestigkeit: U, jedoch mind. 6 N/mm²

Bruchlastklasse:

Maßabweichung: P

max. Differenz diagonal: K

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Pos. 2.1	Betonplatten

Die Platten sind entsprechend Verlegeplan in einer 3 – 5 cm starken Bettung aus einem kornabgestuften Edel-Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 – 5 mm mit einer Fugenausbildung von 3 bis 6 mm vollflächig zu verlegen und die Fugen mit Edel-Brechsand-Splittgemisch der Körnung 0 – 5 mm zu verfüllen. (Die Fugen sind zusätzlich durch den Einbau von Kunststoff-Abstandhaltern in Kreuz-/ T-Form zu stabilisieren).

Abschnitt 3.3 der DIN 18318, die ZTVP-Stb 2000, das Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen (MFP 1), das Merkblatt für die Planung und Ausführung von Verkehrsflächen mit großformatigen Pflastersteinen und Platten aus Beton und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Zweischichtige Betonplatte, geraden Kanten.

Rastermaß: .......... x .............. cm

Steindicke: .......... cm

Oberflächenausführung:......................................... Nr.............

Verlegemuster:.........................................

m² ________; €/m² ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de