Plantano XL Platten mit PERLSTAR® Schutz

Pos. 1	Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Betonplatten mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339:

Maßabweichung: Klasse P

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand: Klasse I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Biegezugfestigkeit: Klasse U, jedoch mind. 6 N/mm².

Bruchlastklasse 4

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Platten entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in

30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0 - 4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Platte mit Schutzsystem Perlstar gegen Verschmutzungen.

Garantie von erhöhter Reinigungsfähigkeit von 5 Jahren.

Fabrikat „Kronimus Plantano XL Platte mit Perlstar Schutz,

Oberflächenausführung: … Nr. geschliffen“

Rastermaß: 100 x 50 cm

Plattendicke:	5 cm

Verlegemuster: ........................................................................

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2		Schneiden von Platten, Plattendicke 5 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de