K4 Längsfugenstein als begrünbare Fläche

Pos. 1	Plattenbelag

Liefern und Verlegen von Pflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, erhöhter Biegezugfestigkeit, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften entsprechend DIN EN 1339:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung 0-8 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung   0-8 mm füllen und abrütteln. Anteil an organischen Stoffen in Bettungs – und Fugenmaterial min. 1 % Massenanteil, max. 3 % Massenanteil.

Saatgutmischung RSM 5.1 gleichmäßig in den Fugenbereichen ausbringen und andrücken. Regelaussaatmengen gemäß Herstellerangabe.

Pflastersteine mit kraftschlüssiger Rundumverzahnung, ebener Oberfläche, und gefasten Kanten.

Angeformte Nocken zur Einhaltung einer Fugenbreite von 30 mm an einer Längsfuge. Sonstige Fugenbreiten 5 mm.

Fabrikat

„Kronimus K4 Längsfugenstein, Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß: 32 x 16 cm

Plattendicke: 8 cm

Verlegemuster:………………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. Schneiden von Pflastersteinen, Dicke 8 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen

m ...............; €/m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de