Ausschreibungstext Hydranteneinfassung Ellipsoflex

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Hydranteneinfassung aus Beton für Straßenkappen von Unterflurhydranten nach DIN 4055.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Fabrikat

„Kronimus Hydranteneinfassung Ellipsoflex 8 teilig mit geraden, gefasten Kanten. Quadratische Außenform mit eingelassenem radialem Innenteil zur Anpassung an die Lage der Straßenkappe.

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 66 x 66 cm

Steindicke: … cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de