Ausschreibungstext City-Truck LKW-Bordstein

Pos. 1	Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Festigkeit Klasse: U

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton C 20/25 versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen.

Fabrikat

„Kronimus City Truck LKW Bordstein 50/50/15 mit Rundbord Profil. Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: Silbergrau Nr. 0131 sandgestrahlt“

Länge: 50 cm (Rastermaße)

Breite: 14,8/15,4 cm

Höhe: 50 cm

St. ...............; €/ St. ...............; € ...............

Pos. 2 Schneiden von Bordsteinen, Breite 14,8 / 15,4 cm, Höhe 50 cm, mit Nassschneidegerät für die Herstellung von Passstücken.

St. ...............; €/ St. ...............; € ...............

Pos. 3 Zulage zu Pos. 1 für die werkseitige Herstellung von seitlichen Gehrungen an den Bordsteinen zum polygonalen Versetzen in Radienbereichen. 2 Gehrungen pro Stein. Ausführung nach Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de