Ausschreibungstext Waterline Rinnensystem 2.0

Pos. 1	Liefern und Verlegen von dreizeiligen Pflasterrinnen - Elementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Fundament aus Beton C 20/25 herstellen. Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem, frost – tausalzbeständigem Fugenmörtel verfüllen. Dehnfugen aus rückstellfähigen Dehnfugeneinlagen aus PE-Polyolefinschaumstoff, Dicke 10 mm, herstellen. Herstellung Dehnfugen alle   5 m sowie an Einbauten.

Fabrikat

„Kronimus Waterline – Rinnensystem gerade, dreizeilig, Stichmaß 1,5 cm. Oberflächenausführung: …“

Breite: 50 cm

Dicke: 16 cm

m ...............; €/ m ...............; € ...............

Pos. 2 Wie Pos. 1, jedoch Abschlussstein

St. ...............; €/ St. ...............; € ...............

Pos. 3 Wie Pos. 1, jedoch Radienelement R=6,0 m

m ...............; €/ m ...............; € ...............

Pos. 4 Schneiden von Steinen, Steindicke 16cm, mit Nassschneidegerät für Herstellung einer geraden Dehnfuge oder Passstück. Schnittkante mit Fase versehen.

m ...............; €/ m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de